Terostat-81

Karta techniczna

Stan: 27.10.95

Plastyczny uszczelniacz

profilowany i do nanoszenia na gorąco

dla przemysłu i rzemiosła

wielofunkcyjny i mocno klejący

Baza: kauczuk butylowy

Charakterystyka: 	Terostat-81 jest czarną, wysokojakościową, mocno klejącą taśmą uszczelniającą na bazie kauczuku butylowego o własnościach plasto-elastycznych. Jego duża siła klejenia daje na powierzchniach kontaktowych pewność dokładnego uszczelnienia. Terostat-81 ma własnośc  samospawające. Krótkotrwałe działanie podwyższonych temperatur np. przy lakierowaniu piecowym, nie ma wpływu na jakość

i funkcjonowanie produktu.

Terostat-81 jest odporny na procesy starzenia i ze względu na doskonałą przylegalność do czystych powierzchni metalicznych i niemetalicznych znajduje różnorodne zastosowania.

Do przemysłowej produkcji seryjnej Terostat-81 dostarczany jest również

w beczkach z przeznaczeniem do nanoszenia na gorąco.

Zastosowania: 	Terostat-81 stosowany jest do uszczelniania i klejenia w następujących przypadkach:

- uszczelnianie, podszywanie lub klejenie osłon, listew ram ochronnych z metali,

listew ozdobnych, tablic ochronnych ram przy produkcji kontenerów i pojemników

- uszczelnianie zakładek w konstrukcjach stalowych, aluminiowych, szklanych

i z tworzyw sztucznych przy obróbce blach i w przemyśle metalowym,   
   elektrotechnice i produkcji urządzeń i maszyn

- klejenie folii PE, pasm (np. EPDM) lub innych elementów z tworzyw sztucznych

- jako ochrona przed korozją kontaktową przy łączeniu różnych metali

- jako podłoże antywibracyjne i uszczelniające przy produkcji części  
  elektrotechnicznych

Dane techniczne:		Kolor: 					czarny

Gęstość: 				ok. 1,24 g/cm3

Konsystencja:				miękki, plasto-elastyczny

Zawartość ciał stałych: 			ok. 100 %

Wartość elastograficzna:		ok. 0,107 Nm

Penetracja:				ok. 601/10 mm

(Stożek 150 g, 6 s, 20 C)

Przyleganie:				bardzo silne

Podatność na lakierowanie:		podatny na malowanie

Temperatura pracy:			- 40C do 80C

krótkookresowo (1h):		200 C

Nakładanie:			Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem stosowania produktu należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone muszą być wolne od tłuszczu i oleju, suche, niezakurzone

i bez jakichkolwiek substancji antyadhezyjnych.

Na mocno porowatych podłożach zalecane jest zastosowanie podkładu

Primer-188. Przy stosowaniu na tworzywach sztucznych należy każdorazowo sprawdzić przydatność produktu przed jego ostatecznym zastosowaniem.

Wykonanie uszczelniania/klejenia:

Do nanoszenia Terostatu-81 z beczek nadają się urządzenia z pompami tłokowymi, zębatymi i rotacyjnymi. W urządzeniach takich ogrzewane są zarówno sama pompa jak i płyta dociskająca klej w pojemniku, wąż transportujący materiał oraz głowica nanosząca. Na skutek podgrzania Terostat-81 staje się plastyczny

i tym samym łatwy w nanoszeniu.

Urządzenia z niezależnym systemem grzania i regulacji temperatury poszczególnych elementów są najkorzystniejszym technicznie rozwiązaniem przy czym najniższa temperatura ustawiana jest na płycie dociskającej a najwyższa na głowicy nanoszącej. Temperatura nakładania wynosi od 80 do 120 C przy czym jej wartość optymalna zależy od planowanej wydajności urządzenia i pozostałych wymagań procesu nanoszenia.

Głowica (pistolet) nanosząca może być umocowana na stałe w określonym miejscu, kierowana ręcznie lub sterowana automatycznie (robot, sterowanie CNC).

Rodzaj stosowanej dyszy głowicy zależy od indywidualnych wymagań i warunków działania klienta.

Świadectwa badań:	- Badania sensoryczne wg. DIN 10955 (Informacja o badaniu Nr. 6134/75 Południowo-niemieckiego Centrum Tworzyw Sztucznych, Würzburg 15.09.75)

- Badanie odporności na gazy (Engler-Bunte-Institut, Karlsruhe, 10.10.72)

- Badanie powstawania rys naprężeniowych na pleksiglasie wg. DIN 53444 (Röhm

GmbH, Darmstadt 10.05.73)

Magazynowanie:                      Zagrożenie przemarznięciem: brak

Zalecana temperatura składowania: 10 do 25 C

Czas składowania: 24 miesiące (praktycznie nieograniczony w przypadku

magazynowania w suchym i chłodnym pomieszczeniu)

Forma dostawy: 		Terostat-81

Profile płaskie o różnych wymiarach i długościach, na dużych i małych szpulach

a także rolkach

Opakowania do nanoszenia na gorąco

Primer-188

Puszka: 1 l

Wskazania/rady
dotyczące bezpieczeństwa

Oznaczenia transportowe:	patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:	Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kleju i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub dużego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska 						Niemcy

Henkel Polska S.A				Henkel Teroson GmbH

ul. Domaniewska 41/MARS			D-69112 Heidelberg

PL-02-672 Warszawa

Telefon (022) 874 37 38				Hans-Bunte-Straße 4

Telefax (022) 874 37 28				D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0

Telefax (06221) 704-698