Terostat-Alu-Fixband

Karta techniczna

Stan: 31.07.97

Samoprzylepna, odporna na parę wodną, uniwersalna taśma uszczelniająca jednostronnie wzmocniona włóknem sztucznym i pokryta folią aluminiową

Baza: kauczuk butylowy

Charakterystyka: 	Terostat-Alu-Fixband jest elastyczną taśmą uszczelniająco-klejącą na bazie kauczuku butylowego. Produkt składa się z samoprzylepnej, plastyczno-elastycznej masy butylowo-kauczukowej o dużej sile przylegania, jednostronnie zespojonej z warstwą folii aluminiowej, odpornej na zrywanie, działanie promieni UV i czynników zewnętrznych. Ze względu na wysoki opór stawiany dyfuzyjnemu pochłanianiu pary wodnej działa jako blokada pary.

Zastosowanie:			Terostat -Alu-Fixband stosuje się  do uszczelniania w następujących przypadkach:

- uszczelnianie spawów i połączeń zakładkowych wewnątrz i na zewnątrz (konstrukcje metalowe, kontenery, ogrody zimowe, klimatyzacje i wentylacje),

- naprawa albo renowacja zwietrzałych szczelin i spoin (np. pralnie, myjnie),

- uszczelnianie połączeń, spawów albo styków przy których konieczna jest szczelność ze względu na dyfuzję pary wodnej lub gazów.

Ze względu na zmienne warunki stosowania zalecamy dodatkowe wzmocnienia przy stosowaniu produktu na sufitach.

Dane techniczne:		Terostat-Alu-Fixband

Kolor: 	powierzchnia górna:		koloru aluminium

warstwa uszczelniająca:	czarny

Liczba oporu dyfuzyjnego :		ok. 645 000

( DIN 53122)

Temperatura nakładania:		5 C do 40 C

Temperatura stosowania: 		- 40 C do + 80 C

(w niskich temperaturach masa staje się

twarda i słabo klejąca; w wysokiej temperaturze miękka i mocno klejąca)

Primer-188:

Czas odparowania:			20 do 30 min.

Zużycie:				ok. 300 g/m2 (zależy od porowatości

podłoża)

Nakładanie:			Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem stosowania produktu należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie do uszczelniania:

Miejsca styku elementów muszą być suche, wolne od kurzu, tłuszczu i piasku jak również od pozostałych elementów zmniejszających przyczepność (np. środka oddzielającego formy) i brudu. Na mocno porowatych powierzchniach (beton, płyty cementowe, tynk, mur itp.) zalecamy gruntowanie powłoką podkładową

Primer -188.

Nakładanie podkładu:

Bez podkładu można Terostat-Alu-Fixband nakładać tylko na gładkie podłoża

(aluminium, blacha ocynkowana, poliester, szkło, rynny dachowe na bazie ECB, EPDM, PIB, CR itp). Powłoka z Primer-188 podnosi przyczepność początkową. Przy połączeniach rynien dachowych z PCW zaleca się stosowanie podkładu Terokal-914. Taśma może być także stosowana do szkła akrylowego

i polikarbonatu. W przypadku pozostałych tworzyw sztucznych zalecamy  przeprowadzenie własnych prób.

Użycie taśmy uszczelniającej:

Terostat -Alu-Fixband rozwija się ze szpuli i przycina na odpowiednią długość.

Po usunięciu folii ochronnej taśmę przykleja się do podłoża i dokładnie dociska

(jest to szczególnie ważne przy połączeniach zakładkowych). Polepszenie przylegalności początkowej uzyskuje się stosując rolkę dociskową.

Wskazówka:

Przy uszczelnianiu połączeń okien i drzwi balkonowych lub tarasowych należy stosować się do przepisów normy DIN 18195.

Dopuszczenia:			- Badanie na przenikalność pary wodnej według DIN 53122 ( Protokół badania

Nr III.3-58204-1 FMPA, Stuttgart, z dnia 19.10.81)

- Badanie na tworzenie się rys na Plexiglasie wg DIN 53444

(Rohm GmbH, Darmstadt).

Magazynowanie:		Terostat-Alu-Fixband

Zagrożenie przemarznięciem:		brak

Zalecana temperatura składowania: 	10 do 25 C

Czas składowania:			24 miesiące (praktycznie bezterminowo

przy magazynowaniu w chłodnym

i suchym pomieszczeniu

Primer-188:

Zagrożenie przemarznięciem:		brak

Zalecana temperatura składowania: 	10 do 25 C

Czas składowania:			12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

Forma dostawy: 		Terostat-Alu-Fixband

Płaskie profile w różnych wymiarach na pojedynczych rolkach.

# Podkład-188

Puszka 			1 litr

Wskazania/rady
dotyczące bezpieczeństwa/

oznaczenia transportowe:	patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:	Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kleju i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska 						Niemcy

Henkel Polska S.A				Henkel Teroson GmbH

ul. Domaniewska 41/MARS			D-69112 Heidelberg

PL-02-672 Warszawa

Telefon (022) 874 37 38				Hans-Bunte-Straße 4

Telefax (022) 874 37 28				D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0

Telefax (06221) 704-698