| Macroplast B 2140 Rozpuszczalnikowy klej kontaktowy Typ specjalny o dużej odporności na wysokie temperatury Zastosowanie natryskowe Materiał bazowy: polichloropren (poli-2-chlorobuta-1,3-dien) Stan: 2000-04-20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis produktu Macroplast B 2140 jest rozpuszczalnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na wysokie temperatury i zdolnością do sklejania różnorodnych materiałów. Macroplast B 2140 jest nakładany natryskowo i stosowany jest przede wszystkim tam, gdzie warstwa klejowa wystawiona jest na działanie temperatur do 120°C. Zastosowania Macroplast B 2140 posiada uniwersalne zastosowanie do klejenia różnorodnych materiałów jak drewno, różne tworzywa sztuczne, metale, filce i wielu innych, zarówno w łączeniu takich samych, jak i różnorodnych materiałów. W wykonaniu przemysłowym Macroplast B 2140 stosowany jest do klejenia wielkopowierzchniowego, na przykład do tekturowych wkładów komórkowych (plaster miodu) w drzwiach aluminiowych lub stalowych, lub do naklejenia płyt lub mat z włókien mineralnych na ocynkowaną blachę stalową lub na eloksalowaną blachę aluminiową. Macroplast B 2140 nie jest odpowiedni do klejenia spienionego polistyrenu, PE (polietylenu), PP (polipropylenu), PFE (teflonu) i miękkiego PCW (polichlorku winylu). Dane techniczne Kolor: beżowy Zapach: w zależności od rozpuszczalnika Gęstość: 0,830,05 g/cm3 Zawartość ciał stałych (1h 130°C): 16,51,5% Lepkość: 22080 mPas przyrząd pomiarowy: wiskozymetr Epprechta kształtka pomiarowa: 3 Rozpuszczalnik/rozcieńczalnik: (rozpuszczalnik) Macroplast B 8002, (rozcieńczalnik) Verdüner R Zużycie: przy obustronnym nałożeniu kleju, w zależności od właściwości podkładu i sposobu nakładania: około 150-250 g/m3 Czas odparowania rozpuszczalnika: 15-20 minut Temperatura klejenia: 18–25°C Temperatura zastosowania: -30° do 120°C krótkotrwała (do 1 h): 130°C Wykonanie klejenia Uwagi wstępne Przed rozpoczęciem klejenia jest koniecznym zapoznanie się z informacjami i radami na temat środków bezpieczeństwa, zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpicznego. Również w przypadku produktów nie wymagających oznakowania znakami ostrzegawczymi należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa przy wyrobach chemicznych. Przygotowanie Powierzchnie klejonych materiałów muszą być płaskie, suche (drewno 8-12% wilgotności resztkowej), bez tłuszczów, olejów i kurzu. Do czyszczenia nadaje się rozpuszczalnik Macroplast B 8002, aceton, benzyna itp. Klej przed nałożeniem dokładnie wymieszać. |  |  |

Tłumaczenie opracowania: Macroplast B 2140 / (wydanie) Ausgabe 5	Stan na dzień: 2000-04-20	Strona 1 z 2

| Nakładanie kleju Macroplast B 2140 nanieść równomiernie pistoletem, pędzlem lub szpachlą zębatą na obie klejone części (części o powierzchniach chłonnych należy pokryć kilkakrotnie, po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzedniej warstwy). Klejenie powinno być, w miarę możliwości przeprowadzone w temperaturze pokojowej, przy czym korzystna jest wyższa temperatura, niższa wydłuża czas odparowania rozpuszczalnika. Części z naniesionym klejem pozostawić do odparowania rozpuszczalnika na czas około 15-20 minut w zależności od grubości warstwy, warunków temperaturowych, stopnia wentylacji pomieszczenia i wilgotności powietrza. Miarodajnym dla oceny czasu odparowania rozpuszczalnika jest próba palcem, a nie podane czasy. Warstwa kleju musi być wyczuwalnie sucha, ale jeszcze lekko klejąca. Jeżeli zaszła konieczność przerwania pracy, warstwa klejowa może być znowu uaktywniona przez lekkie zwilżenie rozpuszczalnikiem Macroplast B 8002. Należy ponownie odczekać czas odparowania rozpuszczalnika. Klejenie właściwe, docisk Klejone części muszą być składane bardzo starannie i dokładnie, ponieważ po zetknięciu się obu warstw kleju nie będzie możliwa korekta ich wzajemnego położenia ze względu na dużą wytrzymałość początkową spoiny. Następnie części docisnąć wzajemnie, bardzo silnie, pod naciskiem, co najmniej 5 bar. Dla wielkości wytrzymałości spoiny nie jest istotny czas docisku, a jedynie siła docisku. W przypadku większych powierzchni, prasowanych płyt wielowarstwowych (sandwiczowych), metalu itp. dociskanie powinno mieć miejsce w prasie. W zależności od sztuk warsztatowych może okazać się również wystarczające przewalcowanie (elastyczny docisk powierzchniowy przez walec dociskowy). Celem uniknięcia bąbli powietrza należy prowadzić docisk od środka ku krawędziom. Uwaga Klejenie prasowanych płyt wielowarstwowych i metalu musi być wykonywane z dodatkiem utwardzacza! Powiększy to wytrzymałość spoiny klejowej (na przykład w wymiennikach ciepła w wyniku promieniowania słonecznego, w grzejnikach i innych) Czyszczenie Plamy z kleju lub sam klej w stanie niezwiązanym, również z narzędzi, mogą być usunięte rozpuszczalnikiem Macroplast B 8002 lub rozcieńczalnikiem Verdünner R. Magazynowanie Zagrożenie od niskich temperatur nie istnieje Zalecana temperatura magazynowania od 10°C do 20°C Czas magazynowania 12 miesięcy Forma dostawy Pojemnik 23 kg Beczka 160 kg Informacje o zagrożeniach Porady odnośnie bezpieczeństwa patrz karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Oznakowanie transportowe Uwaga Powyższe dane, w szczególności propozycje dla obróbki i zastosowania naszych produktów, opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na mnogość różnorodnych materiałów i warunków roboczych, będących poza strefą naszych wpływów zalecamy, w każdym przypadku, własne próby w szerokim zakresie, celem upewnienia się, co do przydatności naszych produktów w zamierzonych technologiach i zastosowaniach. Odpowiedzialność nie może wynikać ani z niniejszej informacji, ani z ustnych porad, chyba że będzie nas obciążać premedytacja lub duże zaniedbanie. Z pojawieniem się niniejszego arkusz technicznego tracą swoją ważność wszystkie wcześniejsze wydania. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Henkel Tereson GmbH D-69112 Heidelberg Niemcy Telefon: +49 6221 704-0 Telefax: +49 6221 704-698 |  |  |

Tłumaczenie opracowania: Macroplast B 2140 / (wydanie) Ausgabe 5	Stan na dzień: 2000-04-20	Strona 2 z 2