Macroplast UK 8303 B60

Karta techniczna

Stan: 16.03.95

Klej bezrozpuszczalnikowy dwukomponentowy

bez przyśpieszacza

stosowany do klejenia, wypełniania i powlekania

Baza: poliuretan

Charakterystyka: 	Macroplast UK 8303 B60 jest bezrozpuszczalnikowym klejem dwukomponentowym na bazie poliuretanu, bez przyśpieszacza. Bazą żywicy kleju są związki organiczne hydroksylowe. Bazą utwardzacza jest izocyjanian. Wskutek wymieszania obu komponentów w proporcjach 6 : 1 powstaje, w procesie reakcji chemicznej, twardoelastyczny klej. Produkt nie wykazuje w procesie utwardzania mierzalnych zmian objętości.

Zastosowania: 	Macroplast UK 8303 B60 stosowany jest do klejenia, wypełniania i pokrywania powierzchni.  Wykazuje silne przyleganie do metali, drewna, tworzyw sztucznych
i twardych pianek. Macroplast UK 8303 B60 stosowany jest głównie do klejenia konstrukcyjno-montażowego.

Dane techniczne:

Żywica	UK 8303 B60	Utwardzacz UK 5400

Kolor: 				beżowy			ciemno-brązowy

Gęstość: 			ok. 1,65 0,05 g/cm3	ok. 1,22 g/cm3

Konsystencja:			pasta			płynna (b. niska lepkość)

Lepkość:			pasta			0,25   0,1 Pa.s

Proporcje mieszaniny:

Wagowo:		6		:	1

Objętościowo:		4,4		:	1

Mieszanina (Komponenty A + B)

Gęstość: 				ok. 1,55 g/cm3

Konsystencja:				pasta

Lepkość:				200 – 300 Pa.s

(Brookfield RVT, 20 C)

Żywotność: 				60 - 75 min.

Mieszanina:			210 g

Temperatura:			25 C

Czas otwarcia:				130 -150 min., zależnie od temperatury

aplikowania i ilości nakładanego kleju

Zużycie:	200 - 400 g/m2, zależnie od jakości powierzchni klejonej

Utwardzanie:

Wytrzymałość początkowa: 	po ok. 4 h w temperaturze pokojowej

Wytrzymałość końcowa: 	po 3 - 5 d w temperaturze pokojowej

Wytrzymałość na ścinanie:

(wg. DIN 1465):			 12 MPa,  patrz: Rezultaty pomiarów

Temperatura pracy: 			-40 do + 100 C

krótkoterminowo (1 h): 		150 C

Nakładanie:			Uwaga wstępna:

Przed rozpoczęciem nanoszenia kleju należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie klejone muszą być wolne od tłuszczu i oleju, suche i niezakurzone.

Metale należy zagruntować, szczególnie jeśli połączenie narażone będzie później na działanie wilgoci. Tworzywa sztuczne muszą zostać oczyszczone ze środków antyadhezyjnych. Polepszenie przylegalności można uzyskać poprzez zszorstkowanie. Również pokrycie powłoką gruntujacą lub zwykłe przemycie środkiem rozpuszczającym (izopropanol, etanol, octan) może być wystarczającym przygotowaniem powierzchni. Elementy polistyrenowe nieprzygotowane do klejenia nie dają sie złączyć Macroplastem UK 8303 B60.

Wykonanie klejenia:

Żywica i utwardzacz mieszane są przed nałożeniem w podanych wyżej proporcjach aż do uzyskania jednorodności mieszaniny. Klej może być następnie nałożony tylko w ograniczonym czasie (uwarunkowanym jego żywotnością). Później ulega zżelowaniu i staje sie bezużyteczny. Należy zatem zmieszać tylko taką ilość kleju, która potrzebna jest do klejenia w czasie równym żywotności kleju.

Żywotność kleju zależy od masy mieszaniny i jej temperatury. Przy większych ilościach mieszaniny lub wyższej temperaturze otoczenia czas ten ulega skróceniu. Niskie temperatury wydłużają proces utwardzania. Zbyt duża zawartość utwardzacza w mieszaninie zwiększa kruchość warstwy kleju oraz obniża lepkość mieszaniny.

Macroplast UK 8303 B60 nanosić można ręcznie (szpachelką) lub maszynowo (urządzeniem do aplikacji klejów dwukomponentowych). Nanoszenie jest jednostronne.

Komponenty kleju nie powinny ani przed ani podczas nakładania być narażone na kontakt z wilgocią, ponieważ później w trakcie utwardzania izocyjanian reaguje

z wilgocią co prowadzi do powstawania pęcherzyków a nawet pienienia warstwy kleju. Dlatego też opakowania kleju muszą być dobrze zamknięte i przechowywane w miejscach o niskiej wilgotności.

Utwardzanie

Macroplast UK 8303 B60 może być utwardzany zarówno na zimno (w temperaturze pokojowej powyżej 15 C ) jak i w podwyższonej temperaturze. Czas utwardzania może zostać znacząco skrócony poprzez podwyższenie temperatury lub dodanie przyśpieszacza. Wytrzymałość końcową złącze osiąga po kilku dniach.

W trakcie sieciowania ważne jest aby zapewnić odpowiednie ciśnienie kontaktowe (poprzez obciążanie ciężarkami, prasę, klamry), które zapewni pełnopowierzchniowy kontakt kleju z oboma klejonymi substratami.

Czyszczenie

Produkt w postaci nieutwardzonej (na narzędziach pracy, zanieczyszczenia substratów) może zostać usunięty przy użyciu Macroplast Reiniger B 8030. 
W postaci utwardzonej usunięty może zostać jedynie mechanicznie.

Rezultaty pomiarów:	Wytrzymałość na ścinanie (wg. DIN 1465)

(Wytrzymałości w MPa, mierzone na połączeniu aluminium/aluminium)

1. Wytrzymałość na ścinanie, mierzona przy różnych temperaturach 
po 7 dniach utwardzania w temperaturze pokojowej

-40 C	 -20 C	   0 C	 20 C	 40 C	 60 C	 80 C	 100 C

20	    24	    26	 24	   11	   6	  5	    3

Magazynowanie:                       Zagrożenie przemarznięciem: tak

Zalecana temperatura składowania: 15 do 25 C (nigdy < 10 C i > 50 C)

Czas składowania: 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu

Forma dostawy: 		Opakowanie kombi: 	9 kg

Beczka:		300 kg

Wskazania/rady
dotyczące bezpieczeństwa

Oznaczenia transportowe:	patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka:	Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kleju i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub dużego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska 						Niemcy

Henkel Polska S.A				Henkel Teroson GmbH

ul. Domaniewska 41/MARS			D-69112 Heidelberg

PL-02-672 Warszawa

Telefon (022) 874 37 38				Hans-Bunte-Straße 4

Telefax (022) 874 37 28				D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0

Telefax (06221) 704-698